## Slide 1: Die Materialwende
Erstellt von:
Moritz Henes & Ammon Budde, Natural Building Lab, TU Berlin
Berlin, 2025
Lizenz: CC BY-NC 4.0 (keine kommerzielle Nutzung, Bearbeitung erlaubt, Autor*in nennen)
© Natural Building Lab

## Slide 2: Aufbau und Themen des Moduls
Block - Welche Materialien fallen am Bau an?
Block - Wie wirken unterschiedliche Materialien sich auf die Umwelt aus?
  Umwelt-Produktdeklaration
  Vergleich von Baustoffen
Block - Welche Herausforderungen gehen mit der Wiederverwendung von Baustoffen einher?
Block - Welche Auswirkungen hat die Materialwahl auf unsere Gesundheit?
  Exkurs: Asbest
  Der Sondermüll von morgen

## Slide 3
Block 1
Welche Materialien fallen am Bau an?

## Slide 4
Opener: Wie viel wird in Deutschland mit welchen Materialien gebaut?

## Slide 5: Baufertigstellungen neuer Gebäude, nach Material und Baukosten
Überwiegend vewendeter Baustoff | Wohnungsbau (mit 1 Wohnung) | Wohnungsbau (mit 3+ Wohnung) | Nicht Wohnungsbau (alle)
Stahl |  |  | 
Stahlbeton |  |  | 
Ziegel |  |  | 
Kalksandstein |  |  | 
Porenbeton |  |  | 
Leichtbeton/Bims |  |  | 
Holz |  |  | 
© Statistisches Bundesamt, Baufertigstellungen neuer Gebäude: Deutschland, Jahre, Gebäudeart, überwiegend verwendeter Baustoff (2023)

## Slide 6: Baufertigstellungen neuer Gebäude, nach Material und Baukosten
Überwiegend vewendeter Baustoff | Wohnungsbau (mit 1 Wohnung) | Wohnungsbau (mit 3+ Wohnung) | Nicht Wohnungsbau (alle)
Stahl | 0% | 0% | 11%
Stahlbeton | 6% | 32% | 67%
Ziegel | 34% | 22% | 6%
Kalksandstein | 11% | 35% | 6%
Porenbeton | 20% | 6% | 2%
Leichtbeton/Bims | 3% | 2% | 0%
Holz | 25% | 3% | 7%
© Statistisches Bundesamt, Baufertigstellungen neuer Gebäude: Deutschland, Jahre, Gebäudeart, überwiegend verwendeter Baustoff (2023)
Notes: (keine Statistik Seminar)

## Slide 7: Baufertigstellungen neuer Gebäude, nach Material und Baukosten
Überwiegend vewendeter Baustoff | Wohnungsbau (mit 1 Wohnung) | Wohnungsbau (mit 3+ Wohnung) | Nicht Wohnungsbau (alle)
Stahl | 0% | 0% | 11%
Stahlbeton | 6% | 32% | 67%
Ziegel | 34% | 22% | 6%
Kalksandstein | 11% | 35% | 6%
Porenbeton | 20% | 6% | 2%
Leichtbeton/Bims | 3% | 2% | 0%
Holz | 25% | 3% | 7%
© Statistisches Bundesamt, Baufertigstellungen neuer Gebäude: Deutschland, Jahre, Gebäudeart, überwiegend verwendeter Baustoff (2023)
Notes: Warum: kleinere Gebäude, nicht so hoch, einfacher mit Holz/Ziegel zu arbeiten

## Slide 8: Baufertigstellungen neuer Gebäude, nach Material und Baukosten
Überwiegend vewendeter Baustoff | Wohnungsbau (mit 1 Wohnung) | Wohnungsbau (mit 3+ Wohnung) | Nicht Wohnungsbau (alle)
Stahl | 0% | 0% | 11%
Stahlbeton | 6% | 32% | 67%
Ziegel | 34% | 22% | 6%
Kalksandstein | 11% | 35% | 6%
Porenbeton | 20% | 6% | 2%
Leichtbeton/Bims | 3% | 2% | 0%
Holz | 25% | 3% | 7%
© Statistisches Bundesamt, Baufertigstellungen neuer Gebäude: Deutschland, Jahre, Gebäudeart, überwiegend verwendeter Baustoff (2023)
Notes: Warum: Gebäude werden größer/höher, brauchen mehr Tragwerk

## Slide 9: Baufertigstellungen neuer Gebäude, nach Material und Baukosten
Überwiegend vewendeter Baustoff | Wohnungsbau (mit 1 Wohnung) | Wohnungsbau (mit 3+ Wohnung) | Nicht Wohnungsbau (alle)
Stahl | 0% | 0% | 11%
Stahlbeton | 6% | 32% | 67%
Ziegel | 34% | 22% | 6%
Kalksandstein | 11% | 35% | 6%
Porenbeton | 20% | 6% | 2%
Leichtbeton/Bims | 3% | 2% | 0%
Holz | 25% | 3% | 7%
© Statistisches Bundesamt, Baufertigstellungen neuer Gebäude: Deutschland, Jahre, Gebäudeart, überwiegend verwendeter Baustoff (2023)
Notes: Alle über ein Kategorie Warum: Gebäude werden größer/höher, brauchen mehr Tragwerk
Holz wird eigentlich für viele Gebäuden (Anzahl Fertigstellungen) verbaut aber die Kosten fallen hauptsächlich in Projekten mit einem sehr großen Bauvolume und viel Stahlbeton an.
Insgesamt wurde in 2023 / 31 Milliarden Euro für überwiegend Stahlbetonbauten ausgegeben

## Slide 10: CO2 Emissionen 2017, in Mio. Tonnen
© Natural Building Lab mit Daten der International Energy Association
Top 6 Länder verglichen mit der Betonindustrie
Notes: Beton ist das zweithäufigst vorkommende Material (nach Wasser) auf der Erde. China hat in zwei Jahren mehr Beton gegossen als die USA im gesamten 20. Jahrhundert.
Ist das ein Problem — ja, wegen Energy/Emissionen und auch wegen Ressourcen Verbrauch (z.b. Wasser), Abfall (Abbruch Downcycling) und Abbau (Bergbau/Biodversität)
https://www.theguardian.com/cities/2019/feb/25/concrete-the-most-destructive-material-on-earth

## Slide 11: Ressourcenverbrauch versch. Bautypologien
© Weidner, S. (2020) Grundlagen für die Planung von ressourcenminimalen urbanen Strukturen [Dissertation]. Universität Stuttgart
Notes: Cottbus hat ca. 400 Einwohner pro. Km2
Berlin 4000
Kreuzberg 20 000
Y-Achse: Ressourcenverbrauch in Tonnen pro Einwohner (t/EW) X-Achse (Bautypen): EFH = Einfamilienhaus
Zeile = Zeilenbebauung
Baublock = geschlossene Blockrandbebauung
H20 / H40 = Hochhausstrukturen (ca. 20 bzw. 40 Geschosse)
Drei Linien (Maßstabsebenen): „gesamt 400“ → kleines Quartier
„gesamt 4.000“ → mittlere Nachbarschaft
„gesamt 20.000“ → größere Stadtstruktur
Die Folie zeigt, dass kompakte, mittel-dichte Stadtstrukturen (z. B. Blockrandbebauung) in größeren Einheiten den geringsten Ressourcenverbrauch pro Kopf verursachen.

## Slide 12: Baufertigstellungen neuer Gebäude nach Gebäudetypologie
Chart: 
| Wohngebäude mit 1 Wohnung: 10255 | Wohngebäude mit 2 Wohnungen: 1267 | Wohngebäude mit 3 oder mehr Wohnungen: 837 | Nichtwohngebäude: 7488
Baufertigstellung nach Gebäudetypologie | 10255 | 1267 | 837 | 7488
© Statistisches Bundesamt, Baufertigstellungen neuer Gebäude: Deutschland, Jahre, Gebäudeart (2023)
Notes: Der Trend geht also in die falsche Richtung

## Slide 13
Mit welchen Materialien arbeiten Sie häufig? (und wie nachhaltig sind diese?)
Notes: Auflisten und auf Karten schreiben (ca. 3 Materialien je Person). Kurz sagen, wofür die Materialien benutzt werden.
Wofür sind fossile Materialien (z.b. Stahlbeton, XPS Dämmung, Abdichtung) unverzichtbar? (am besten anhand der Beispiele)

## Slide 14
Zusammenfassung
Das heutige Bauwesen ist auf nicht-erneuerbare und nicht-nachhaltige Baustoffe angewiesen
Diese Materialien ermöglichen uns (theoretisch) das Bauen zu einem hohen Standard und niedrigem Preis
Aber die Kosten müssen die Umwelt und die nächste Generation zahlen

## Slide 15
Block 2
Wie wirken unterschiedliche Materialien sich auf die
Umwelt aus?

## Slide 16: Umwelteinfluss verschiedener Baustoffe
Umwelt-Produktdeklaration
  Allgemeine Informationen
  Produkt
  LCA-Rechenregeln
  Szenarien und weitere technische Informationen
  LCA: Ergebnisse
Vergleich von Baustoffen
  Beton C50
  RC-Beton C50
  Holz
  Stahl (neu)
  Stahl (schrottbasiert)

## Slide 17: Umwelt-Produktdeklaration
Grundlage für Ökobilanzierung nach DIN EN ISO 14040:2021-02
Einheitliche Erstellungsregeln nach EN 15804+A2
Vergleichbarkeit
Erfasst alle wesentlichen Angaben zur Beurteilung eines Produktes
Onlinedatenbanken, z.B. Ökobaudat.de
© ibu-epd.com
Notes: Die Phasen der Ökobilanz haben wir bereits ausführlich im vorherigen Block besprochen, jetzt geht es um die konkreten Auswirkungen der Materialien.
Grundlagen der Ökobilanzen bilden sogenannte „Environmental Product Declarations“ Kurz EPDs oder Umweltproduktdeklarationen.
In diesen werden alle Umweltrelevanten Faktoren zu den Baustoffen/Produkten gesammelt. Es gibt Branchenübergreifende allgemeine EPDs oder Herstellerspezifische Dokumente.
Um eine Vergleichbarkeit herstellen zu können, sind alle ähnlich aufgebaut und nach den gleichen regeln erstellt.
Es gibt Online Datenbanken, die alle Werte aufgelistet haben und frei zugänglich sind. Diese werte z.B. der Ökobaudat werden zur Erstellung einer Ökobilanz mit dem Bauteileditor verwendet.

## Slide 18: Umwelt-Produktdeklaration: Aufbau
1. Allgemeine Angaben
Ersteller der Deklaration
Hersteller und Produktkennzeichnung
Deklarierte Einheit
Gültigkeit
© ibu-epd.com
Notes: Im 1. Kapitel werden allgemeine Angaben genannt:
Ersteller und Eigentümer der Deklaration
Genaue Produktbezeichnung
Gültigkeit
Und sehr wichtig die deklarierte Einheit.
- m3, qm, stk, kg etc sind möglich Einheiten.
- Müssen mit weiteren Angaben der Deklaration abgeglichen werden.
- In Ökobilanzen werden Bauteile Volumenbezogen ermittelt: Schichtdicke + Fläche. (Manchmal auch Stückzahl) und mit dem Wert der EPD multipliziert.

## Slide 19: Abschnitt 2: Produkt
Allgemeine Angaben zur Produktspezifikation
Grund- und Hilfsstoffe
Herstellung
Produktverarbeitung / Installation
Umwelt und Gesundheit Nutzung
Referenznutzungsdauer
Nachnutzungsphase
Entsorgung
© ibu-epd.com
Notes: Im Zweiten Kapitel werden allgemeinere Angaben zum Produkt aufgelistet.
- Alle notwendigeren Grund-und Hilfsstoffe, die zur Herstellung benötigt werden: Mal mehr oder weniger ausführlich
- Darstellung des Herstellungsprozesses: welche Schritte notwendig sind, welche Anlagen, welche Energieformen etc.
- Produktverarbeitung und Installation gibt Aufschluss welche Verarbeitungsmöglichkeiten bestehen. Es kann auf eine Rückbaufähigkeit etc. geschlossen werden.
- Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen, die in der Nutzungsphase auftreten, werden deklariert: Ausdünstungen Leimen oder Lacken), Verunreinigungen von Wasser (durch Auswaschungen, z.B. chemische wurzelsperren von Bitumenbahnen)
Wichtig: Referenznutzungsdauer: Gibt an wie lange das Produkt im Bauwerk hält. Eine Ökobilanz wird immer auf 50 Jahre gerechnet. Das bedeutet, dass der errechnete Wert für Herstellung, Nutzung und Nachnutzung durch 50 geteilt wird und pro Jahr ausgegeben wird. Wenn ein Produkt nur 25 Jahre lange hält muss es doppelt eingepreist werden.
- Angaben zu möglichen Nachnutzungsphasen und zur Entsorgung. Hier werden Teilweise mehrere Möglichkeiten genannt, und später nur einzelne Szenarien Deklariert.
FRAGE:
Gibt es in euren Deklarationen zu den vorher genannten Produkten Auffälligkeiten, die ihr so nicht erwartet hättet?
Herstellung und Grundstoffe?
Nachnutzung?
Nutzungsdauer?

## Slide 20: Abschnitt 3: LCA-Rechenregeln
Deklarierte Einheit
Systemgrenzen
Abschätzungen und Annahmen
Hintergrunddaten
Allokationen
© ibu-epd.com
Notes: In diesem Kapitel werden die Erstelungsregeln definiert:
- Deklarierte Einheit wird genauer definiert mit weiteren Eigenschafften.
- Systemgrenzen der Deklaration: welche Prozesse und Nebenprodukte fließen mit ein. Nebenprodukte von Holz sind z.B. Industrieholz. Gips wird z.T aus REA-Gips hergestellt, als Abfallprodukt der Steinkohleverbrennung. Steinkohleverbrennung fließt nicht in Deklaration ein.
- Es können nicht alle Werte zu 100% ermittelt werden, daher müssen teilweise Annahmen getroffen werden, die konservativ geschätzt werden müssen.
- In den Hintergrunddaten werden die wissenschaftlichen Ermittlungsverfahren auf die sich die Deklaration stützt genannt.
- Zur Vollständigkeit werden hier noch die Allokationen genannt. Produkte die sich aus dem Prozess ergeben, die nicht mit deklariert sind, können mit angerechnet werden. Z.B. Industrieholz, dass mit getrocknet wurde. Hier wird ein Teil der benötigten Energie auf das Industrieholz angerechnet, da es auch einen wert besitzt. Wird mit Kostenfaktoren verrechnet.
Fragen:
- Gibt es Auffälligkeiten?
- Welche Szenarien werden für die Module C und D Beschrieben?
- Gibt es Annahmen für B?

## Slide 21: Abschnitt 4: Szenarien und weitere technische Informationen
Beschreibung weiterer Produktspezifikationen, die in die Betrachtung mit eingehen
Transportwege
Genauere Beschreibung des Lebenswegendes Modul C & D
© ibu-epd.com
Notes: In diesem Kapitel werden teilweise genauere Zahlen zu den oben genannten Punkten genannt.
- Transportwege
- Definition von Szenarien: Welche Vorrausetzungen werden benötigt, um ein Modul anwenden zu können?

## Slide 22: Abschnitt 5: LCA- Ergebnisse
Umweltfaktoren in vier Kategorien unterteilt:
Umweltauswirkungen  „Ökologischer Fußabdruck“
Ressourceneinsatz
Abfallkategorien
Zusätzliche Wirkungskategorien
© ibu-epd.com
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 23: Umweltauswirkungen und Planetare Grenzen
© ibu-epd.com
© PIK, “Planetary Boundaries – defining a safe operating space for humanity“
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 24: Umweltauswirkungen und Planetare Grenzen
© ibu-epd.com
© PIK, “Planetary Boundaries – defining a safe operating space for humanity“
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 25: Umweltauswirkungen und Planetare Grenzen
© ibu-epd.com
© PIK, “Planetary Boundaries – defining a safe operating space for humanity“
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 26: Umweltauswirkungen und Planetare Grenzen
© ibu-epd.com
© PIK, “Planetary Boundaries – defining a safe operating space for humanity“
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 27: Umweltauswirkungen und Planetare Grenzen
© ibu-epd.com
© PIK, “Planetary Boundaries – defining a safe operating space for humanity“
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 28: Beton C50
Herstellung:
  Modul A: Gesteinskörnungen, Zement, Transport
  Sekundärstoffe: 2,3 kg/t
EoL-Szenarien:
Aufbereitung zu Gesteinskörnung
  Modul C3: Aufbereitung
  Modul D: Substitution primär Rohstoffe, Gesteinskörnungen
Quelle: Umwelt -Produktdeklaration ­Informationszentrum Beton GmbH ­Beton der Druckfestigkeitsklasse C50/60
Chart: GWP pro t Beton
| A1-A3 | B1-5 | C3 | D | A-D
GWP Fossil [kg CO2-Äq.] | 114.1667 | -5 | 2.0792 | -5 | 106.2458
GWP-Biogen [kg CO2-Äq.] | 0.18833 | 0 | 0.020833 | -0.044167 | 0.165
GWP-luluc [kg CO2-Äq.] | 0.034583 | 0 | 0.0059167 | -0.0084167 | 0.032083
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 29: RC-Beton C50
Herstellung:
  Modul A: RC-Gesteinskörnungen, Zement, Transport
  Sekundärstoffe: 426 kg/t
EoL-Szenarien:
Aufbereitung zu Gesteinskörnung
  Modul C3: Aufbereitung
  Modul D: Substitution primär Rohstoffe, Gesteinskörnungen
Quelle: EPD für zirkulit® Beton Sorte C (RC-C50)
Chart: GWP pro t Beton
| A1-A3 | B1-5 | C3 | D | A-D
GWP Fossil [kg CO2-Äq.] | 75.8043 | 0 | 0 | -2.6511 | 73.1532
GWP-Biogen [kg CO2-Äq.] | 0.25447 | 0 | 0 | -0.12596 | 0.12851
GWP-luluc [kg CO2-Äq.] | 0.0097872 | 0 | 0 | -0.012766 | -0.0029787
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 30: Holz
Herstellung
  Modul A: Biogener Kohlenstoffspeicher, Ernte, Zuschnitt, Trocknung, Transport
EoL-Szenarien:
Szenario 1: Energierückgewinnung
  Modul C3: Verbrennung
  Modul D: Substitution fossiler Brennstoffe
Quelle: Umwelt­ Produktdeklaration HASSLACHER Holding GmbH – Konstruktionsvollholz & GLT® – Geprüfte Leimholz Träger
Chart: GWP pro t Vollholz Szenario 1
| A1-A3 | C3 | D | A-D
GWP Fossil [kg CO2-Äq.] | 120.6383 | 7.9574 | -868.0851 | -739.4894
GWP-Biogen [kg CO2-Äq.] | -1602.1277 | 1608.5106 | -22.9787 | -16.5957
GWP-luluc [kg CO2-Äq.] | 0.98511 | 0.011277 | -0.67872 | 0.31766
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 31: Holz
Herstellung
  Modul A: Biogener Kohlenstoffspeicher, Ernte, Zuschnitt, Trocknung, Transport
EoL-Szenarien:
Szenario 2: Stoffliche Verwertung
  Modul C3: Zerspanung
  Modul D: Substitution Industrieholz
Quelle: Rüter S, Diederichs S (2012) Ökobilanz Basisdaten für Bauprodukte aus Holz, Hamburg, Johann Heinrich von Thünen Institut, Institut für Holztechnologie und Holzbiologie, Abschlussbericht
Chart: GWP pro t Vollholz Szenario 2
| A1-A3 | C3 | D | A-D
GWP Fossil [kg CO2-Äq.] | 120.6383 | 76.2979 | -27.383 | 169.5532
GWP-Biogen [kg CO2-Äq.] | -1602.1277 | -7.6596 | 0 | -1609.7872
GWP-luluc [kg CO2-Äq.] | 0.98511 | 0 | 0 | 0.98511
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 32: Stahl (neu)
Herstellung:
  Modul A: Rohstoffbereitstellung, Produktion, Transport
  Sekundärstoffe: 150 kg/t
EoL-Szenarien:
Aufbereitung zu Gesteinskörnung
  Modul C3: Recycling
  Modul D: Substitution Primärstahl
Quelle: Umwelt­-Produktdeklaration ­voestalpine Grobblech GmbH ­Grobblech
Chart: GWP pro t Stahl (Neu)
| A1-A3 | C3 | D | A-D
GWP Fossil [kg CO2-Äq.] | 2420 | 0 | -1360 | 1060
GWP-Biogen [kg CO2-Äq.] | 5.29 | 0 | -0.88 | 4.41
GWP-luluc [kg CO2-Äq.] | 0.8 | 0 | -0.197 | 0.603
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 33: Stahl (schrottbasiert)
Herstellung:
  Modul A: Rohstoffbereitstellung, Produktion, Transport
  Sekundärstoffe: 1070 kg/t
EoL-Szenarien:
Aufbereitung zu Gesteinskörnung
  Modul C3: Recycling
  Modul D: Substitution Primärstahl
Quelle: Umwelt-Produktdeklaration - Salzgitter Flachstahl GmbH - Bandblech aus schrottbasiertem Elektrostahl
Chart: GWP pro t Stahl (Schrott)
| A1-A3 | C3 | D | A-D
GWP Fossil [kg CO2-Äq.] | 685 | 22.3 | -36.3 | 671
GWP-Biogen [kg CO2-Äq.] | 1.25 | 0.389 | -0.0664 | 1.5726
GWP-luluc [kg CO2-Äq.] | 0.16 | 0.00353 | -0.00853 | 0.155
Notes: Im 5. Kapitel kommen die spannenden Werte bezogen auf die deklarierte Einheit
zum Teil weitere Angaben, die zu beachten sind.
Angabe der Deklarierten Module. Es können verschiedene Arten von Deklarationen erstellt werden, bei denen unterschiedliche Module zusammengefasst werden.
Vier Kapitel mit Werten.

## Slide 34: Materialvergleich GWP
Chart: GWP-Vergleich verschiedener Baustoffe pro t
| KVH (Verbrennung) | KVH (Stoff. Verwertung) | Beton C50 | RC Beton C50 | Stahl 15% RC | Stahl 100% RC | Beton C50 | KVH (Verbrennung) | KVH (Stoff. Verwertung) | Beton C50 | RC Beton C50 | Stahl 15% RC | Stahl 100% RC | KVH (Verbrennung) | KVH (Stoff. Verwertung) | Beton C50 | RC Beton C54 | Stahl 15% RC | Stahl 100% RC | KVH (Verbrennung) | KVH (Stoff. Verwertung) | Beton C50 | RC Beton C50 | Stahl 15% RC | Stahl 100% RC | A1-A3 | B | C3 | D | A-D
#REF! | 1
GWP Fossil | 120.6383 | 120.6383 | 114.1667 | 75.8043 | 2420 | 685 | -5 | 7.9574 | 76.2979 | 2.0792 | 0 | 0 | 22.3 | -868.0851 | -27.383 | -2.6511 | -2.6511 | -1360 | -36.3 | -739.4894 | 169.5532 | 108.5948 | 73.1532 | 1060 | 671
GWP-Biogen | -1602.1277 | -1602.1277 | 0.18833 | 0.25447 | 5.29 | 1.25 | 0 | 1608.5106 | -7.6596 | 0.020833 | 0 | 0 | 0.389 | -22.9787 | 0 | -0.12596 | -0.12596 | -0.88 | -0.0664 | -16.5957 | -1609.7872 | 0.083209 | 0.12851 | 4.41 | 1.5726
GWP-luluc | 0.98511 | 0.98511 | 0.034583 | 0.0097872 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0.011277 | 0 | 0.0059167 | 0 | 0 | 0.00353 | -0.67872 | 0 | -0.012766 | -0.012766 | -0.197 | -0.00853 | 0.31766 | 0.98511 | 0.027734 | -0.0029787 | 0.603 | 0.155
© Natural Building Lab, eigene Darstellung
Notes: Gegenüberstellung der GWP-Werte ausgewählter Baustoffe:
Luluc: mit Aufgenommen kaum messbare Einflussgröße.
Holz: Negative Emissionen durch Kohlenstoffspeicherung, Ausstoße durch Verbrennung (entspricht dem Speicher), Gutschrift durch Substitution fossiler Energieträger durch Verbrennung.
Beton pro Tonne weniger Emissionen als Holz, aber ohne Stahl gerechnet und wesentlich Schwerer, wird in größerer Quantität verbaut. Gutschriften im Modul B fallen erstaunlich gering aus. Gutschrift durch ersetzten von Kies o. Sand.

## Slide 35
Zusammenfassung
Umwelt-Produktdeklarationen bieten einen umfassenden Überblick über die Umweltauswirkungen der Baustoffe
Durch die genormten und einheitlichen Erstellungsregeln wird eine Vergleichbarkeit gewährleistet
Zur Interpretation der Werte müssen die Angaben im Detail betrachtet werden

## Slide 36
Block 3:
Wiederverwendung von Baustoffen

## Slide 37: Wir beschäftigen uns mit folgenden Fragen:
Welche Materialien und Baustoffe eignen sich besonders für die Wiederverwendung?
Warum eignen sich diese Materialien besonders?
Welche Schwierigkeiten sind in den Gewerken vorhanden?

## Slide 38: Wiederverwendung Betrachtungsebenen
© Natural Building Lab
Notes: Material-Kreislauf zur Verdeutlichung der Wiederverwendungsmöglichkeiten
Widerverwendung auf Bauteilebene: erneuter Einsatz ganzer Elemente
Materialebene: Recycling
Produkt: Wiederverwendung auf Produktnormebene

## Slide 39: Wiederverwendung
Bauteil
Erfüllung spezifischer Anforderungen, bspw. Prüfzeugnisse
Gewährleistung durch Einbauende/ Überprüfende Firma, ZiE
Material
Materialqualität muss ausreichend für Neufertigung sein
Gewährleistung durch Hersteller
Produkt
Erfüllung allgemeiner Anforderungen
Übereinstimmung mit Produktnorm (BauPOV)
Gewährleistung durch Inverkehrbringer oder ZiE
Quelle: Bauordnungen der Länder, Produkthaftungsgesetzt, EU-Bauprodukteverordnung
Notes: Bauteile müssen genauen Anforderungen erfüllen: oft schwierig, da Anforderungen veränderlich sind. Dämmerte, Schallschutz, Brandschutz. Überprüfung ganzer Bauteile möglich. Wenn prüfverfahren festgelegt ist kann konformität überprüft werden. Irgendjemand muss die Leistungen deklarieren und dafür Gewährleistung übernehmen.
Produkt: Inverkehrbringer ist Hersteller. Dadurch muss Inverkehrbringer für die Leistungen Haften. Die darf der Hersteller allerdings nur durch geeignete Zulassung Ausstellen. ZiE ist möglicher weg aber sehr aufwendig und teuer.
Material wiederverwenden ist nicht geregelt, da Produktionsprozess erneut Durchlaufen wird und geregeltes Produkt hergestellt wird.

## Slide 40: Wiederverwendung Vorrausetzungen
Rückbaufähigkeit
Dimension
Qualität
© Natural Building Lab
Notes: WSC:
Forschungsprojekt zur Überprüfung der Produkte auf Wiederverwendung.
Rückbaufähigkeit ist allgemeine Vorrausetzung.
Geeignete Dimension ebenfalls. Diese ist in der Regel nicht normativ geregelt. Allerdings werden nur Produkte sinnvoll wieder eingesetzt, wenn sie Verlege-Größen entsprechen.
Qualität: Ist normativ geregelt, kann abgeglichen werden und neu deklariert werden.

## Slide 41: Wiederverwendung gebrauchter Stahlbauteile
Leitfaden des Landes Brandenburg
Vorgeschlagenen Prüfverfahren zum Abgleich mit aktueller Normlage
Ziel Erteilung ZiE
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg
Notes: Besispiel 1:
Leitfaden des Landes Brandenburg zur Wiederverwendung von Stahlbauteilen.
Es werden notwendige Dokumente und Prüfverfahren festgelegt, damit schnell eine ZiE erteilt werden kann.
Dadurch entsteht Planungssicherheit für Unternehmen, um selbst schneller einschätzen zu können, ob eine Wiederverwendung wirtschaftlich ist. Und Zulassungsstelle, Oberste Bauaufsicht muss das Rad nicht neu erfinden.

## Slide 42: Wiederverwendung gebrauchter Holzbauteile
Erneute Sortierung nach Norm
ZiE ebenfalls möglich
Während Holzengpass angefragte Praxis
Quelle: Holzbau Deutschland, Bund deutscher Zimmerermeister
Notes: Verband Holzbau Deutschland hat Infoblatt herausgegeben und darauf hingewiesen, dass gebrauchtes Holz vor einem erneuten Einsatz wieder CE-Gekennzeichnet werden muss. Dies wurde veröffentlicht in der Zeit vor ein paar Jahren als Holz Knapp war und viele Unternehmen angefragt haben, ob sie zurückgebautes Holz oder selbst zugeschnittenes Holz zum Bauen verwenden dürfen.
Es ist möglich, Holz erneut zu Kennzeichnen, macht nur niemand.

## Slide 43: Lasst uns diskutieren:
Welche Baustoffe eurer Gewerke lassen sich wiederverwenden?
Welche können nicht wiederverwendet werden?
Was wird benötigt, um eine Wiederverwendung zu ermöglichen?
Ist das Handwerk in der Lage, Produkte auf Tauglichkeit einzuschätzen?
Notes: Änderungen Planungsseits, Ausführungsseits, Produktangebot?
Kann Handwerk Produktprüfung übernehmen? Ist das Sinnvoll?

## Slide 44
Zusammenfassung
Es ist möglich und sinnvoll, gebrauchte Produkte und Baustoffe erneut zu verwenden
Die regulatorischen und logistischen Hürden sind aktuell noch sehr hoch und müssen individuell gelöst werden
Neue Richtlinien zur Wiederverwendung werden durch die BauPOV in Zukunft verlangt

## Slide 45
Block 4: Welche Auswirkungen hat die Materialwahl auf unsere Gesundheit?

## Slide 46
Welche Schutzausrüstung ist in Ihrem Bereich vorgeschrieben? Und warum?
Notes: Was hat das mit ihnen gemacht?

## Slide 47: Exkurs: Asbest
Wurde jahrzehntelang als effektives Material zum Brandschutz eingebaut
Bekannterweise sehr gesundheitschädlich und krebserregend
Asbestsanierung ist sehr aufwendig und teuer
Aber was passiert mit dem Material nach einer Sanierung…?
Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/giftmuell-deponie-hessen-100.html
© Tagesschau
Notes: Asbest Lager in Nordhessen 720 Meter untererdisch. Material wird in Luftdichte Kammern eingemauert und bleibt mindestens 10.000 Jahren dort. Es ist effektiv wie Nuklearabfall.
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/giftmuell-deponie-hessen-100.html

## Slide 48: Styrodur (EPS / XPS)
Billiges und effektives Dämmmaterial (und Modellbaumaterial für Architekurstudierende)
ABER gilt als Sondermüll
Ein Kubikmeter EPS kostet €30
Aber was kostet die Entsorgung?  ein Rechenbeispiel
© Matthew Crabbe
Notes: In Berlin kostet die Entsorgung mindestens 70€ pro m3. Über das zweifache der Neupreises.
https://www.berlin-recycling.de/entsorgung/sondermuell/styropor-entsorgen/eps-entsorgen
Es ist zur Zeit nicht möglich, EPS zu recyclen aufgrund die niedrige Material Qualität und der chemischen (oft schädlichen) Brandschutzbestandteile. In Deutschland wird EPS häufig thermisch verwertet aber nur unter extremst kontrollierte Bedingungen z.b. Filteranlagen. Die Kosten zeigen den Aufwand.

## Slide 49: Rechenbeispiel: Entsorgung
Bsp. Dämmung
Glaswolle:
Einkauf: 5,95 €/m²
59,50 €/m³ + Entsorgung: 86 €/m³ + 15 €/Big Pack = 160 €/m³
Holzfaser:
Einkauf: 24,63 €/m²
89,52 €/m³ + Entsorgung: 7,5 €/m³ = 97,02 €/m³
Nach Angabe BSR „Abfall ABC“, https://www.bsr.de/abfall-abc-20563.php
Notes: https://www.hornbach.de/p/steicoflex-holzfaser-daemmmatte-wls-036-1220-mm-x-575-mm-x-240-mm-abnahme-nur-palettenweise-moeglich/10597064/
https://www.bauhaus.info/glaswolle/probau-glaswolle-trennwandplatte-twp1/p/13892576?search_p=true&adb_search=glaswolleGlaswolle | Die Stadtreiniger Kassel, Anruf am 23.01.25
Kubikmeter = Quadratmeter * Meter
1 m3 = 1 m2 * 1 m
Architekten beraten beim Hausbau bis zur Schlüsselübergabe. Umbau, Rückbau und Entsorgung werden im konventionellen Bauen nicht mitbedacht. Diese Posten tauchen in der Kalkulation nicht auf. Wenn die Kunden aber nach der momentan üblichen Nutzungsdauer umbauen oder abreißen, kommen diese Kosten auf sie zu.

## Slide 50: Raumklima & Gesundheit
Temperatur und insb. Raumfeuchte wirken sich auf unsere Gesundheit aus
Luftdichte Gebäude mit Klimaanlagen erzeugen ein ungesundes Raumklima
Naturbaustoffe/diffusions-offene Aufbauten können zu einem gesunden Raumklima beitragen
© Fachverband Gebäudeklima e.V. nach Schofield/Sterling (1985)
Notes: Naturbaustoffe können Wasserfeuchte speichern und über eine lange Zeit wieder freisetzen. Diese Fähigkeit steuert der Feuchte und Temperatur und erzeugt ein gesundes Raumklima. Konventionelle Materialien wie Gipskarton, Beton, Dispersionsfarbe können wesentlich weniger Feuchte aufnehmen und erzeugen Räume, die nur über der Einsatz von Gebäudetechnik/Klimaanlagen wieder bewohnbar gemacht werden können. (das sogennante Wohnen in eine Platiktüte Phenomen). Großen Glasflächen z.b. Hochaus tragen auch wesentlich zu diesem Effekt bei.
https://www.baunetzwissen.de/gebaeudetechnik/fachwissen/planungsgrundlagen/kenngroessen-der-behaglichkeit-160152

## Slide 51
Der Sondermüll von morgen
Notes: Wir bauen als ob es keine Morgen gäbe. Wer bezahlt diese Kosten?

## Slide 52: Zertifizierung von Materialien
Nature Plus Europaweit, streng
Blauer Engel Umweltbundesamt, Bundesministerium für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz
© Natural Building Lab

## Slide 53
Zusammenfassung
Viele Baustoffe sind für Mensch & Umwelt schädlich
Dennoch verbauen wir sie in unseren Häusern, weil sie effektiv und billig sind
Wenn man ein Haus kauft, denkt keiner an künftige Entsorgungskosten
Diese Kosten werden aufgeschoben, weil sie das Bauen unmöglich teuer machen würden

## Slide 54
info@nbl-berlin.de
Natural Building Lab
NBL Studio gGmbH Adalbert Straße 32 10179 Berlin
@NaturalBuildingLab
https://www.nbl.berlin/

## Slide 55: Vielen Dank für die Teilnahme und Aufmerksamkeit!
Projekt NBAU im Internet
https://bfw-bb.eu/nbau/
https://nexteconomylab.de/de/projekte/nachhaltigkeit-im-bau
https://www.nbl.berlin/
© Natural Building Lab