## Slide 1: Materialkunde: Steinarten im Hoch- und Ausbau
Erstellt von: Uwe Dziumbla
© U.Dziumbla
Cottbus, 2025
Lizenz: CC BY-NC 4.0 (keine kommerzielle Nutzung, Bearbeitung erlaubt, Autor*in nennen)

## Slide 2
Kalksandstein
seit 1880 Patent Baustoffchemiker Dr. Wilhelm Michaelis
Klinker / Brenntechnik
ca 3.500 v.Chr.
Ersten Fertigteile aus Beton (Treppen)
1845
Sandstein, Kalkstein, Granit ca.2500 v.Chr.
künstliche Leichtbetonsteine
ca. 1900
Porenbeton
1924 patentiert 1929 Produktionsbeginn in Schweden
Wärmedämmziegel
ca. 2001
Sonnengetrocknete Lehmziegel ca 8.000 v.Chr.
© U.Dziumbla
© U.Dziumbla
© J.Buschack
© U.Dziumla
© U.Dziumbla
© KI generiert
© KI generiert
Notes: Zeitstrahl
1.1.2 Geschichtliche Entwicklung - Lehre zum Mauerwerksbau https://www.mauerwerksbau-lehre.de/vorlesungen/1-grundlagen-und-baustoffe-des-mauerwerksbaus/11-funktionalitaet-von-mauerwerk/112-geschichtliche-entwicklung/
Geschichte des Betons - Beton.org https://www.beton.org/betonbau/beton-und-bautechnik/beton-bautechnik/geschichte-des-betons/
https://abes-online.com/publikationen/ratgeber/eine-kleine-erfolgs-geschichte-des-betons/
Porenbeton | Material-Archiv https://materialarchiv.ch/de/ma:material_1494?type=all&n=Grundlagen

## Slide 3: Erfahrungen und Informationen zu:
Häufigste verwendete Steinarten
Material
Herstellung
Eigenschaften
Rücklauf / Recycling
Nachhaltigkeit
© U.Dziumbla
Notes: Ziele und Ablauf

## Slide 4: Auswahlkriterien
Langlebigkeit:
Einige Steinarten sind langlebiger als andere und können Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte halten.
Widerstandsfähigkeit:
Je nach Standort des Gebäudes ist es wichtig, eine Steinart zu wählen, die den örtlichen Witterungsbedingungen standhalten kann, wie beispielsweise Starkregen, Hitze oder Frost.
Pflegeleichtigkeit:
Manche Steinarten erfordern mehr Pflege als andere. Es ist wichtig zu berücksichtigen, wie viel Zeit und Aufwand Sie bereit sind, in die Steinpflege zu investieren.
Ästhetik:
Jede Steinart hat ihre eigene natürliche Schönheit und kann das Erscheinungsbild eines Gebäudes maßgeblich beeinflussen. Die Steinwahl sollte zum architektonischen Stil des Gebäudes passen und die gewünschte Ästhetik widerspiegeln.
Kosten:
für die Errichtung von Gebäuden
Notes: Sensibilisierung für die Notwendigkeit Auswahlkriterien

## Slide 5
Steinarten
in der Praxis
Notes: Mit welchen Steinarten arbeiten Sie?

## Slide 6: Auswahl der am häufigsten verwendeten Steinarten
Kalksandstein
Porenbetonstein
Sandstein
Ziegelstein / Klinker
Wärmedämmziegel
Leichtbetonstein
Lehmstein
Notes: Auswahl der häufigsten Steinarten

## Slide 7
Kalksandstein
kostengünstiges, langlebiges und robustes Mauerwerk

## Slide 8: Kalksandstein - 1880 Patent Baustoffchem. Dr. Wilhelm Michaelis
Material
Branntkalk (Kalziumoxid)
Sand (hauptsächlich Quarzsand)
Wasser
Herstellung
Rohstoffe aus Regionale Kiesgruben
KSW: 16 bar / 200 °C / 4 - 10 Std
Deutschland aktuell 77 KS-Werke in 43 Unternehmen in Niederlehme (Brb.) eines der ältesten Produktionsstandorte in Deutschland
© U.Dziumbla
Notes: Geschichte - Herstellung

## Slide 9: Mauerwerk für tragende und nicht tragende Wände
Eigenschaften
Hohe Rohdichte / Druckfestigkeit
Schallschutz / Wärmespeicher (mit Außendämmung)
nicht brennbar / brandsicher / Langlebig
Feuchteregulierend / temperaturausgleichend
vielfältige Formate
Haltbarkeit – über 100 Jahre
Notes: Eigenschaften

## Slide 10: Nachhaltigkeit im Blick
Rücklauf/Wiederverwendbarkeit
Kalksandstein-Bruchmaterial (sortenrein)
Straßen- und Erdbau (Vegetationssubstrat auch im Deponiebau)
10 % Zugabe für die Betonherstellung
Bauschutt: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik
5 bis 7 Mill. t Kalksandsteinbruch aus Gebäudeabriss jährlich (bis zu 95% können z.Z. verwertet werden)
Nachhaltigkeit
+ natürliche Rohstoffe
+ regionale Bezugsmöglichkeiten
- zusätzliche Wärmedämmung erforderlich
- als Bauschutt eingestuft
- geringer Recyclinganteil
0:54 min Kalksandstein – Recyclebar ;-)
Notes: Wie Nachhaltig sind Kalksandsteine?

## Slide 11
Porenbetonstein
Wärmedämmung und Wärmespeichervermögen

## Slide 12: Im herkömmlichen Sinn kein Beton - da kein Kies/Sand
Material
Quarzsand, Zement, Kalk, Gips als Bindemittel
Quarzmehl (kieselsäurehaltige Stoffe)
Aluminiumpulver - porenbildendes Treibmittel
Wasser
Herstellung
Mischen / 3 – 6 Stunden / bis zu 80 % Luft
© U.Dziumbla
Notes: Material und Herstellung
1924 patentiert / 1929 Produktionsbeginn in Schweden, 9 Porenbetonwerke in Deutschland

## Slide 13: Porenbetonstein
Eigenschaften
Leicht bearbeitbar / verarbeitbar
Brandsicher
Schallschutz
Nicht frostbeständig
benötigt Putze oder Vormauerschalen als Witterungsschutz
Mauerwerk: Innen- und Außenwände
Lebensdauer ca. 80 Jahre / Gewicht - ungefähr ein Drittel von herkömmlichem Beton
© U.Dziumbla
Notes: Eigenschaften

## Slide 14: Nachhaltigkeit
Rücklauf/Wiederverwendbarkeit
Gips und Porenbeton Container: Porenbetonsteine (Sortenrein!!) Gipskartonplatten, Gipsabfälle, Bimsstein…
Rückführung von Produktionsresten
Katzenstreu
Nachhaltigkeit
+ regionale Rohstoffe
+ regionale Bezugsmöglichkeiten
+ natürliches, mineralisches Baumaterial
- Recycling bisher - nur ein geringer Anteil
- Deponie
2:38 min Kreislaufwirtschaft mit Ytong: Auf die Sortierung kommt es an.
Notes: Vor- und Nachteile zusammentragen

## Slide 15
Sandstein
100 % Naturmaterial
Notes: Wer hat schon einmal Sandstein eingebaut?

## Slide 16: Sandstein
Material
Sandstein entsteht durch Sedimentation und Druck
Sehr reines Sedimentgestein und besteht größtenteils aus Quarzsandkörner
Sandstein mit geringerem Anteil an Quarzsandkörnern ist weniger fest
Herstellung
Abbau im Steinbruch
Heute kaum noch für Mauerwerk im Gebäudebereich
© U.Dziumbla
Notes: Material und Herstellung/Abbau

## Slide 17: Sandsteine
Eigenschaften
Unterschiedliche Qualitäten
Hohe Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherkapazität
Gute Bearbeitbarkeit
Nicht tausalzbeständig (bei geringem Quarzanteil)
Unbehandelt nicht wasserabweisend
Haltbarkeit 100 – 150+ Jahre
Verarbeitung mit NHL-Mörtel (Natürlicher Hydraulischer Kalk)
Deutschland: ca. 200 aktive Brüche
Notes: Eigenschaften

## Slide 18: Sandsteine
Rücklauf/Wiederverwendbarkeit
Kann zu 100% für neue Bauwerke verwendet werden
Schadstofffrei
Nachhaltigkeit
+ natürliches Baumaterial
+ sehr langlebig / belastbar
+ wiederverwendbar
- Abbau im Steinbruch
© PEXELS A.Taggart
Notes: Vor- und Nachteile

## Slide 19
Ziegelstein / Klinker
Schon in der Antike aus Ton hergestellt
und bei hohen Temperaturen gebrannt

## Slide 20: Baumaterial seit über 10.000 Jahren!
Material
Lehm / Ton und Wasser
Herstellung
Regionale Rohstoffe
Brennvorgang (1100 bis 1300 °C)
Eigenschaften
Hohe Druckfestigkeit / nehmen kaum Wasser auf
Widerstandsfähig / witterungsbeständig / frostfest
dekorativ
E-WERK Cottbus
© U.Dziumbla
Notes: Material – Eigenschaften und Herstellung

## Slide 21: Rücklauf/Wieder-verwendbarkeit
Wiederverwendung (histor. Ziegel)
Straßenbau (Bruch)
Vegetationssubstrat (Gründach)
RC-Beton Recycling-Beton / R-Beton (ressourcenschonender Beton)
Nachhaltigkeit
+ natürliche heimische Rohstoffe
+ regionale Bezugsmöglichkeiten
+ Langlebigkeit
+ Recyclebar
- Energiebedarf für die Herstellung
1:32 min Terca Zirkulärmörtel
© U.Dziumbla
Notes: Göltzschtalbrücke (Vogtland) (1845-1851) ca. 26 Millionen Ziegel aus Brennereien vor Ort) - weltweit größte Ziegelbrücke / Baugerüst ca. 23.000 Bäume

## Slide 22
Wärmedämmziegel
Energieeinsparung
bei der Nutzung von Gebäuden

## Slide 23: Wärmedämmziegel
Material
Gebrannter Ton
Hohlkammern / Hohlräume
Füllungen
Holzfasern
Perlite
Mineralfaser
Polystyrol
© U.Dziumbla
Notes: Material
Perlit ist ein Naturglas – im Vulkangestein. Es entsteht, wenn die heiße Lava mit Wasser in Kontakt kommt und rasch abkühlt – während zugleich extremer Druck herrscht.
Perlit ist aufgrund seiner Härte und seiner chemischen Widerstandsfähigkeit vor Verwitterung geschützt.

## Slide 24: Wärmedämmziegel
Eigenschaften
Perlite, auf Basis eines vulkanischen Glas-Gesteins
Leicht bearbeitbar
Hohe Wärmedämmleistung U-Wert
Rücklauf/Wiederverwendbarkeit
Perlit verfüllte Poroton-Zie­gel gelten allgemein als unkritisch (rein mineralischer Ursprung) bei sortenreiner Trennung
Nachhaltigkeit
+ Sehr gute Wärmedämmung
+ natürliches Baumaterial Teilw. mögl.
- Deponie - Recycling bisher nur ein geringer Anteil möglich (Mineralwolle muss als separater Abfall entsorgt werden)
1:04 min Recycling von Mauerziegeln
Notes: Eigenschaften

## Slide 25
Leichtbetonstein
leicht und maßhaltig
Notes: Wer hat in letzter zeit Leichtbetonsteine verwendet?

## Slide 26: Leichtbetonstein
Material
Zement, Wasser, Sand und Kies
Bims, Blähton, Lavagestein, Steinkohlenschlacke oder Blähglas
Trockenrohdichte (Raumgewicht) zwischen 800 und 2000 kg/m³
technische untere Grenze derzeit bei etwa 350 kg/m³
Herstellung
Mischen und Rütteln in Einzelsteinpressen
Festigkeitsentwicklung durch Abbinden des hydraulischen Bindemittels
© U.Dziumbla
Notes: Material und Herstellung

## Slide 27: Leichtbetonstein
Eigenschaften
Wärmedämmend / Schalldämmend / nicht brennbar
Gute Putzhaftung
Gewicht / große Formate
Rücklauf/Wiederverwendbarkeit
Sortenreinheit - bis zu 40 % bei der Herstellung neuer Leichtbetonsteine
Forschung: 90 – 95% Rückgewinnung des Leichtbetons für die Herstellung neuer Leichtbeton-Produkte
Nachhaltigkeit
+ Recycelbar
+ Regionale Bezugsmöglichkeiten
+ Transportkosten - geringeres Gewicht
- Energieintensive Herstellung von Zement
Notes: Eigenschaften
Vor- und Nachteile

## Slide 28
Lehmstein
Ein natürlicher und universeller Baustoff
Notes: Wer hat schon einmal mit Lehmsteinen gearbeitet?

## Slide 29: Lehmsteine
Material
Lehm (mineralisches Aushubmaterial)
Mögl. Zuschlagstoffe wie Holzspäne oder Strohhäcksel (Leichtlehmsteine)
Herstellung
erdfeuchter Lehm in Form gepresst und getrocknet (Grünlinge)
Handstrich-, Press- oder Strangpressverfahren
Lufttrocknung
ab 300 °C beginnt Lehm zu erhärten (Hüttenlehm)
Arbeitstisch zur Herstellung „handgepatzter“ Lehmsteine nach einer Originalvorlage aus den 50-iger Jahren
© U.Dziumbla
Notes: Material und Herstellung

## Slide 30: Lehmsteine
Eigenschaften
die Regulierung der Raumfeuchte (kapillare Leitfähigkeit)
Leichtlehmsteine für Ausfachungen
Gute Wärmedämmung
Volllehmsteine für tragendes Mauerwerk
guter Schallschutz
Holzkonservierung - Lehm hat eine geringere Ausgleichsfeuchte als Holz. Dadurch entzieht er dem Holz Feuchtigkeit und hält es trocken
Haus in Lehmbauweise - ab circa 1.800 €/m²
© U.Dziumbla
Notes: Eigenschaften

## Slide 31: Lehmsteine
Rücklauf/Wiederverwendbarkeit
Lehm bindet nicht chemisch ab und wird mit Wasser vermischt wieder zu neuem Baustoff
Nachhaltigkeit
+ natürliches Baumaterial
+ Sehr gute Wärmedämmung
+ wiederverwendbar
- Abbau in Lehmgruben
© U.Dziumbla
Notes: Nachhaltigkeit

## Slide 32: Entscheidungshilfe Materialauswahl
Steinarten |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | ​ |  | 
 |  |  |  |  |  | ​ |  | 
 |  |  |  |  |  | ​ |  | 
 |  |  |  |  |  | ​ |  | 
4    
5     
3   
2  
1 

## Slide 33: Entscheidungshilfe Materialauswahl
Steinarten |  |  |  |  |  |  |  | 
Klimaschutz​ (Material/Herstellung) |  |  |  |  |  | ​ |  | 
Ressourcenschonung​ (Rückbau / Recycling) |  |  |  |  |  | ​ |  | 
Schutz Gesundheit u. Umwelt (Schadstoffe​) |  |  |  |  |  | ​ |  | 
Nachhaltige Lieferkette​ (Transportwege) |  |  |  |  |  | ​ |  | 
Preis​ Internet Bsp. 1 m² (ca.24cm Wand*) |  |  |  |  |  |  |  | 
4    
5     
3   
2  
1 
https://kostencheck.de/mauersteine-preise, …

## Slide 34: Entscheidungshilfe Materialauswahl
Steinarten | Kalksandstein | Porenbetonstein | Sandstein | Ziegelstein / ​Klinker | Wärmedämm-ziegel​ | Leichtbetonstein | Lehmsteine | 
Klimaschutz​ (Material/Herstellung) |  |  |  |  |  | ​ |  | 
Ressourcenschonung​ (Rückbau / Recycling) |  |  |  |  |  | ​ |  | 
Schutz Gesundheit u. Umwelt (Schadstoffe​) |  |  |  |  |  | ​ |  | 
Nachhaltige Lieferkette​ (Transportwege) |  |  |  |  |  | ​ |  | 
Preis​ Internet Bsp. 1 m² (ca.24cm Wand*) |  |  |  |  |  |  |  | 
4    
5     
3   
2  
1 
https://kostencheck.de/mauersteine-preise, …

## Slide 35
Gibt es Fragen oder Diskussionsbedarf?

## Slide 36
Online-Quiz
Steinarten im Hochbau und Ausbau

## Slide 37
neebe@nexteconomylab.de
u.dziumbla@bfw-bb.de
https://nexteconomylab.de/
https://bfw-bb.eu/
@Next Economy Lab
@BFW-BB
@baudirwasauf

## Slide 38: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Teilnahme!
Projekt NBAU im Internet:
https://bfw-bb.eu/nbau/
https://nexteconomylab.de/de/projekte/nachhaltigkeit-im-bau
© U.Dziumbla